Проект № V.II-14:  «Новые гибридные материалы на основе углеродных нанотрубок и нановолокон»

Аннотация проекта (цели, краткое описание, конкурентные преимущества и ожидаемые результаты проекта):

Целью проекта являлась:

Разработка нового метода для синтеза углеродных наноструктур  непосредственно на поверхности матричных микрочастиц: - производство углеродных наноструктур на поверхности цементных частиц  и микрочастиц меди; - получение композиционного материала и исследование его структуры; - получение компактных материалов, изучение их структуры и свойств.

Полученные результаты:

В ходе работы по проекту, был разработан концептуально новый метод синтеза УНТ и УНВ на поверхности порошковых материалов с использованием ацетилена в качестве источника углерода.

Полученные материалы показывают лучшие механические характеристики по сравнению с традиционными материалами: - у материала медь – УНВ твердость возросла в 2 раза при существенно лучшей пластичности и электропроводности; - цементно-углеродный материал показал увеличение прочности на сжатие в 3,3  раза при увеличении прочности на изгиб; - в рамках проекта было опубликовано 8 статей в реферируемых журналах.

Стоимость проекта:  5 700 000 рублей.

ФИО и гражданство инициатора проекта (от России): О.В.Толочко, гражданин Российской Федерации.

Ученая степень инициатора проекта: кандидат технических наук.

Место работы и должность инициатора проекта: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, начальник лаборатории.

Контакты:

телефон: нет

факс: нет

электронный адрес: oleg@ftim.spbstu.ru

почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29

ФИО и гражданство инициатора проекта (от зарубежной страны): А.Г. Насибулин,  гражданин Российской Федерации.

Ученая степень инициатора проекта: кандидат технических наук.

Место работы и должность инициатора проекта: Аалто университет, Кафедра прикладной физики и Центр новых материалов, Финляндия.

Контакты:

телефон: нет

факс: нет

электронный адрес: albert.nasibulin@aalto.fi

почтовый адрес: Аалто университет, Кафедра прикладной физики и Центр новых материалов, Финляндия, Эспоо, PO Box 5100, FIN-02150.